VESMETAL-Vertriebsbüro Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Streckmetallbahnhofdecke, System VES-L131BS
		Die Gesamtkonstruktion ist ballwurfsicher!
		Die Montage erfolgt gemäß Prüfzeugnis des Systemlieferanten 
		Format: 	......... x ......... mm
		Masche: 	42 x 16 x 3,0 x 2,0 mm
einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion und Sicherungsbleche gemäss 
VES-Konstruktionsaufbau oder gleichwertig.
	
		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 
				eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
				Homepage: www.Leiser-Systeme.de

		Die Unterkonstruktion bestehend aus Doppel-Hook-Einhängesystem,
		welche mittels Rostwinkel und zugelassener Abhängung wie 
Noniushänger abgehängt werden. Abhängehöhe: ............ mm

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

		Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus mind. 1,5mm verzinkten
		Stahlblech. Die Streckmetallelemente werden beidseitig in ähnl. RAL 9006
Pulverbeschichtet. Nasslacke sind aus Korrosionsschutzgründen nicht zugelassen. 

Die Einhängung der Streckmetallelemente erfolgen an den Stirnseiten durch 
ein spezielles Einhängeprofil gemäss Vesmetal-Detailangaben.

Auf der Untersicht der Streckmetall-Elemente ist kein Rahmen zu sehen. 
Der Rahmen wird in die Innenseite der Streckmetall-Kassette eingeschweißt.

Der Preis beinhaltet die Deckenplatten einschließlich der Unterkonstruktion und Sicherungsbleche zum Schutz vor Ballaufprälle oder ähnliche Einwirkungen!

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen oder Sonderbreiten zu liefern.

		Pauschal je Formatänderung: € .................

Pos: 3		Wandanschluß mit geschlossener Schattenfuge 
Der Randabschluss erfolgt mittels eines Z-Einhängeprofils und
VES-Sicherungsbleche für erhöhten Schutz vor Ballaufprälle oder 
ähnliche Einwirkungen. Die Streckmetallkassetten werden werkseitig 
auf Passmaß gefertigt.
Ein Zuschneiden auf der Baustelle auf Passmaß ist nicht zulässig. 

		Der Wandanschluß ist mineralwollfrei und nicht brennbar 
		nach DIN 4102 auszuführen.

Menge: ________  lfdm.		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

Pos: 4		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
Alle Ausschnitte werden zusätzlich mit einem 15mm breiten Sicherungsring
versehen, welcher werkseitig aufgeschweißt wird.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück